Descriere 626

Usa metalica pentru exterior case/vile gama Still, din tabla vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere electrostatica rezistenta la exterior, cu geam

Detalii tehnice:

* inaltime toc - 2010 mm;
* latime toc - 880 mm
* dimensiune toc exterior: 2040\*940 mm;
* latime utila de trecere - 770 mm
* grosimea foii de usa este de 77 mm;
* adancimea tocului – 160 mm;
* dimesiune toc parte exterioara: 2040 mm\*940 mm;
* garnitura de etansare toc si foaie de usa;
* fete usa din tabla de 0.8 mm vopsita in camp electrostatic;
* izolata cu vata bazaltica fixate cu spuma poliuretanica;
* rama foaie usa tabla de 0.8 mm vopsita in camp electrostatic;
* toc usa tabla 1.2 mm, vopsit in camp electrostatic ;
* toc profilat;
* prag la 45 O ;
* geam termopan 24 mm
* accesorii vopsite in camp electrostatic la culoarea tocului ;
* broasca monoblock - 2 buc.;
* butuc 5 chei cu amprenta -1 buc
* butuc 3 chei cu fluture – 1 buc
* balamale cu surub 3 buc
* tocul este vopsit in camp electrostatic culoare gri
* greutatea usii este de 68 kg (+/- 1 kg).