Traducere din limba engleza in limba romana la cererea partii

Fisa tehnica

Informatii generale

Date de contact

| Plastivan nv |  | +32 (0)56 66 75 51 |
| --- | --- | --- |
| Wantestraat 3 |  | +32 (0)56 66 91 18 |
| 8780 Oostrozebeke | e: | info@plastivan.com |
| Belgium |  | www.plastivan.com |

Informatii despre produs

Tipul produsului: glafuri din PVC – UE cu finisaj de folie.

Codul produselor: 510150/5101175/510200/510225/510300

Culori:

510150: GO | MH | BA 510175: GO | MH | BA 510200: GO | MH | BA 510225: GO | MH | BA 510300: GO | MH | BA | WN

Aplicatii & beneficii:

Aplicatii: utilizare primara ca glaf

Beneficii: plasare usoara, greutate redusa, usor de intretinut

Rezultatelor testelor

Generale

| Proprietati | Valoare | Metoda de testare |
| --- | --- | --- |
| Grosime (mm) Grosimea stratului COEX (mm) Rezistenta la impact, suportata (m) Rezistenta la impact, neacceptată (m) Grosimea foliei (mm) Lățime (mm) (*) Lățimea poate fi: 150, 175, 200, 225 sau 300 mm | 9 0,50 1,50 0,75 0,19 (*) | - Metoda interna EN13245 / RO 477 @ 23 ° C EN 477 @23 ° C - - |

| CONTINUT | D/N |
| --- | --- |
| Plumb Componente organice staniu | Nu Nu |

Proportia de spuma

| Proprietati | Valoare | Metoda de testare |
| --- | --- | --- |
| Densitate (kg/m3) Interval de înmuiere VICAT (° C) Conținutul de cenușă (%) | 1360 78 5,1 | ISO 1183-1 ISO 306 ISO 3451-5 |

Datele de mai sus sunt rezultatele tipice ale testelor efectuate în laborator. Ele nu formează în totalitate sau o parte a unei specificații. Deoarece condițiile în care pot fi utilizate produsele noastre sunt în afara controlului nostru, recomandările sunt făcute fără garanție și clienții trebuie să se asigure că materialele furnizate sunt satisfăcătoare pentru cerințele lor.